SHD - Füllstoff

Anwendungshinweise

Beschreibung:
SHD von Silbereis ist ein Füllstoff, welcher Verklebungen und Füllungen bei Bruchstellen in Verbindung mit dünnflüssigen Cyanacrylatklebstoffen, (CA) sogenannten Sekundenkleber unterstützt. Durch seine besondere Feinheit besitzt das Granulat ein spezielles Füllvermögen, da der Klebstoff nahezu vollflächig ausgefüllt wird. Die chemische Reaktion erfolgt sekundenschnell und bildet eine sehr stabile Aushärtung innerhalb des Cyanacrylat-Klebers. Geeignet für den Einsatz auf vielen Materialien. Nach seiner Durchhärtung ist die Oberfläche temperatur- und chemikalienbeständig. Eine Minute später, bereits schleif- und überlackierbar.

ACHTUNG:
Die Sicherheitshinweise des jeweiligen Herstellers von Cyanacrylatklebstoffen und zu seiner Verwendung haben immer Vorrang und sind zu beachten! Aufsteigende Dämpfe eines CA- Klebstoffes reagieren chemisch und sind stark reizend, Dämpfe nicht einatmen! Hände und Finger im Vorfeld leicht einfetten, um Ihre Verklebung zu verhindern. Passende Handschuhe sowie das Tragen von Schutzbrille werden empfohlen.

HINWEIS:
Bei jeder Art von Verklebungen folgendes beachten. Die zu verklebenden Materialien und Oberflächen müssen öl-, staub- und fettfrei sein. Eine Reinigung der Oberflächen kann vorsichtig mit Aceton erfolgen. Ein Anschleifen der Bruch- und Oberflächen sind vorteilhaft. Vorversuche an passenden Materialien und einer nicht sichtbaren Stelle werden empfohlen.

Einsatzbereiche des Füllstoffes:
Anwendbar bei allen fein- und grobporigen Brüchen bzw. Splitterbrüchen an z.b. Metall, Holz, Porzellan, Keramik,
einigen Kunststoffen. Nicht oder bedingt geeignet für Papier, Styropor, Teflon, Polyethylen und Polypropylen, Gummi.

1. Verarbeitung von nur Cyanacrylatklebstoff
Sekundenkleber einseitig auf die zu verklebende Stelle dünn auftragen. Die zu verklebenden Teile zusammenfügen, fest und gut anpressen. Evtl. etwas CA- Kleber auf die Bruchstelle nachfüllen, um alles ausreichend zu benetzen. Je nach Material muss evtl. ein Haftvermittler eingesetzt werden, um einen Klebeeffekt zu erreichen. Beachten Sie die Klebeanweisung und Hinweise des jeweiligen Klebstoffherstellers.

2. Einsatz von SHD Füllstoff mit Cyanacrylatklebstoff
Die zu reparierenden Klebeflächen müssen trocken, öl-, fett- und staubfrei gesäubert werden, ggf. Im Vorfeld anrauen oder Spalt vergrößern, um eine bessere Flankenhaftung und dadurch eine erhöhte Klebekraft zu erhalten. Eine Reinigung der Teile kann meist mit Aceton oder flüchtigem Alkohol erfolgen.

Zum Auffüllen von kleineren Löchern, Vertiefungen oder offenen Brüchen und Rissen werden diese je nach Schadensbild mit dem CA- Kleber benetzt. Im Anschluss den SHD Füllstoff in die Vertiefung oder streuen, bis das Granulat vollständig vom Kleber aufgenommen wurde. Bei tieferen oder größeren Problemstellen wiederholen Sie den Vorgang, bis die gewünschte Schichtstärke erreicht wurde. Bei größeren Schäden in dünnen Schichtlagen die Reparaturstelle aufbauen. Kleber, Granulat, Kleber, Granulat, usw., um so die beschädigte Stelle auszufüllen. Dünne Schichtlagen aufbauen wird empfohlen, um eine wirksame chemische Reaktion zwischen dem CA Klebstoff und dem Füllstoff zu erhalten! Achten Sie darauf, dass das Granulat immer komplett und satt mit dem Klebstoff benetzt wird. Überschüssiges Granulat können Sie entfernen oder mit Klebstoff nach benetzen. Sollte der Aufbau zu hoch werden, ist eine Entfernung nur durch abrasive Technik (Abschleifen) möglich.

UNSER TIP:
Bei sehr schwierigen Problemfällen, wo das Granulat durchfallen, oder nicht haften kann, hilft meist einfaches Klebeband, von geringer Klebekraft um die Konturen der Bruchstelle wieder herzustellen. Durch Abkleben der Konturen können Sie das herunterfallende Granulat auffangen. Um die tatsächliche Endhärte eines Cyanacrylat Klebstoffs zu erhalten, kann es bis zu 24 Stunden dauern.

ACHTUNG:
Die chemische Reaktion des Granulats findet sofort nach dem Kontakt mit dem Cyanacrylatklebstoff statt!
Eine Korrektur der zu reparierenden Teile oder an der Klebefläche selbst ist danach nicht mehr möglich!

SHD - Füllstoff

Anwendungsbeiblatt
Kristalliner Füllstoff

Anwendungsbereiche:
Risse und Splitterbrüche an Plastik- und Holzmodellbausätzen, Kunststoffverkleidungen, Kfz-Teile, wie Spoiler, KFZ-Armaturen, Computer- und Phonogehäusen, Vasen, Terrakotta etc. uvm. Wir empfehlen vorab immer einen Klebetest am Material durchzuführen, oder einen passenden Haftvermittler / Primer für den Cyanacrylat-Kleber einzusetzen.

- Hochfester Spezialfüllstoff
- Sehr feine kristalline Struktur
- Druck- u. scher fest
- Temperatur u. Chemikalienbeständig
- Für alle Cyanacrylatklebstoffe verwendbar

FAQ
1. Ist das Granulat hitzebeständig?
Das Granulat selber hat einen Schmelzpunkt von ca. 750 °C. Der Schmelzpunkt von ausgehärtetem Sekundenkleber liegt bei ca. 180 °C

2. Kann das Gemisch Sekundenkleber mit dem Füllstoff entfernt werden, wenn es bereits getrocknet ist?
Ja/Nein. Ja, durch eine mechanische Bearbeitung oder durch gängige organische Reagenzien wie Alkohol, Benzin oder
Aceton können feuchte Klebespurreste vom Sekundenkleber ohne SHD Füllstoff entfernt werden. Reste des Klebers auf der Hautoberfläche entfernen Sie bitte mit gängigem Pflanzenöl, das die Klebstelle langsam unterwandert. Heißes Wasser und Seife sind nahezu nutzlos. Ansonsten ist die Entfernung nur durch abrasive Technik möglich. (Abschleifen)

4. Kann ich mit dem Granulat kaputte Schuhsohlen reparieren?
Wir raten zu diesem Einsatzzweck ab, da die Kombination von Sekundenkleber und unserem Füllstoff sehr hart sowie unflexibel wird und der Einsatz eher für festes und starres Material ausgelegt ist.

5. Ist das Granulat lebensmittelecht?
Nein. SHD Füllstoff sollte nicht in Zusammenhang mit Sekundenkleber oder zum Kleben von Lebensmittelbehältnissen wie Brotdosen, Flaschen, Tassen, Essgeschirr etc. eingesetzt werden, welche zum Konsum von Lebensmitteln dienen.

Lagerung:
Trocken und verschlossen. Keine weiteren Lagerungsbeschränkungen bekannt. Hohe Luftfeuchtigkeit am Granulat vermeiden, da es zu leichten Verklumpungen kommen kann. Bei leichter Verklumpung aufschütteln oder Granulat vorsichtig durch warmen zirkulierenden Luftstrom trocknen. Zum Beispiel in einer Schale / einem Blatt Papier auf der Heizung oder in der Sonne. Die empfohlene Umgebungstemperatur darf bei 20° C bis maximal 45° C liegen. Achten Sie auf eine nicht brennbare Unterlage beim Trocknungsprozess.

Farbtöne: transparent, weiß, schwarz,
Korngrößen: 70 – 110 µ

Entsorgung:
Die Entsorgung von SHD Füllstoff kann über den Restmüll erfolgen.

Hersteller: W. Silbereis Handel & Dienstleistung - Werkstraße 10 - 67346 Speyer